EKSCYTONY

- lity kryształ

traktując elektron (o energii z dna pasma CB) i dziurę (o energii ze szczytu pasma VB) jako kwaziswobodne cząstki o masach

efektywnych   me   i   mh   poruszające się w środku o stałęj dielektrycznej   k,  mogą kulombowsko oddziaływać

pe22me+ph22mh−e2k|re−rh|Ψ(re,rh)=(E−Eg)Ψ(re,rh)

podobnie jak dla atomu wodoru  - do układu środka masy

m  -  masa zredukowana

energia wiązania w stanie podstawowym i promień Bohra

Eo=me42k2ℏ2,a0=ℏ2kme2

m < me  ,   k ~ 10   to   a – 100 x większe niż w  atomie wodoru

energia nawet   1000 x mniejsza;

- ekscytony w studniach kwantowych

(wyidealizowany przypadek pojedynczo-pasmowy)

H=pe22me+ph22mh−e2k|re−rh|+Ve(ze)+Vh(zh)

dochodzą niesferyczne potencjały studni

dla studni kwantowych  I-rodzaju  wygodnie jest przedstawić

H  w innych zmiennych, żeby odseparować swobodny ruch środka masy w płaszczyźnie studni.

energie wiązania ekscytonów zachowują się w funkcji szerokości studni podobnie jak energie wiązania donorów

- ekscytony w kropkach kwantowych

dla sferycznych nanokryształów   Ve ,  Vh ,   mają sferyczną symetrię

- jeśli traktować   kulombowskie oddziaływanie jako

ΔE=⟨χe|e2kreh|χh⟩zaburzenie, to w  I rzędzie rach. zaburzeń poprawka do energii

jeśli   R   to promień kropki (rozmiar)

- energia kinetyczna układu skaluje się jak  ~ 1/R2

- energia kulombowska skaluje się jak         ~ 1/R