Plan

- Przegląd struktur niskowymiarowych

- studnie kwantowe, supersieci, wytwarzanie

- druty kwantowe, kropki kwantowe; metody wytwarzania

- nanokryształy

- struktury samorosnące

- charakter widm optycznych

- własności transportu

- Fizyka  heterozłącza

- proste modele kwantowe

- N-wymiarowy gaz elektronowy

- Metoda ciasnego wiązania

- Metoda orbitali wiążacych

- Metoda pseudopotencjałów

- Teoria masy efektywnej

- Metoda  kp

- Przybliżenie funkcji obwiedni

- Symetrie funkcji falowych

- Struktura energetyczna pasm przewodnictwa i walencyjnego

- model jednopasmowy

- modele wielopasmowe

- oddziaływanie spin-orbita

- podpasma

- opis naprężeń

- supersieci, minipasma

- nanokryształy; układy 0-wymiarowe

- Domieszkowane studnie kwantowe

Rzeczywisty gaz kwazi-2D

Lasery na studniach kwantowych

- Inne struktury półprzewodnikowe

- Opis przejść kwantowych

- układy warstwowe

- kropki kwantowe

- Własności elektryczne struktur niskowymiarowych

- rezonansowe tunelowanie

- układy wielu barier w polu elektrycznym

- oscylacje Blocha; poziomy Starka

# Struktura energetyczna domieszek i ekscytonów

- Wpływ pola magnetycznego

- kwantowy efekt Hall’a

- Elektronika pojedynczego elektronu

- blokada kulombowska

- tranzystor jednoelektronowy

literatura:

- G.Bastard,

Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures,

Les edit.de physique 1990

- C.Weisbuch, B.Vinter,

## Quantum semiconductor structures  AP, 1991

- P. Harrison

Quantum Wells, Wires and Dots, Wiley 2000

- I.M.Cydlikowski,

Elektrony i dziury w półprzewodnikach, PWN 1976

- Interfaces, quantum wells and superlattices,

NATO ASI  Series B.179

- Science and engineering of one- and zero-dimensional semiconductors

NATO ASI Series B.214

- L.Banyai, S.W.Koch

## Semiconductor quantum dots

WS 1993

- L.Jacak, P.Hawrylak, A.Wojs

## Quantum dots

Springer 1998

- H.T.Grahn (ed)

## Semicinductor superlattices

WS 1995

- T.Ando, et.al

## Mesoscopic physics and electronics

Springer  1998

Wstęp

Kwantowe struktury półprzewodnikowe:

struktury półprzewodnikowe (złożone z jednego lub kilku różnych materiałów półprzewodnikowych), w których z powodu zaburzenia symetrii translacyjnej (periodyczności) w jednym lub w kilku kierunkach przestrzennych dochodzi do częściowej lub całkowitej dyskretyzacji widma energii (w pewnym zakresie energii pasm) co prowadzi do kwantowego charakteru  obserwowanych w nich (tych strukturach) zjawisk fizycznych (widma optyczne, transport ładunku, itp)

zaburzenie periodyczności -  celowe – w procesie fabrykacji struktur

najbardziej ogólny podział:

- Struktury 2-wymiarowe (2D):

otrzymywane z układów 3D przez zaburzenie symetrii  translacyjnej  w jednym  kierunku przestrzennym

Studnie kwantowe

# Układy wielu barier

Supersieci

## Wysokiej rozdzielczości obraz podwójnego heterozłącza AlAs/GaAs

wykonany techniką TEM

- Struktury 1-wymiarowe:  druty kwantowe

Zaburzenie symetrii translacyjnej  w 2 kierunkach przestrzennych

- Struktury 0-wymiarowe (0D):

Kropki kwantowe

Nanokrystality

### Wyspy kulombowskie

Wymiarowość struktur =

wymiar gazu kwazisowbodnych elektronów

ilość niezaburzonych wymiarów przestrzennych

Techniki nakładania warstw

- Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE)

- MOCVD

Wysoka próżnia:	10-8  Pa

Temperatury:		102 – 103 K  (dokł. 0.1 K)

Czasy otwierania przesłon z dokł.  	< 10-1 s

- Epitaksjalne nakładanie warstw możliwe tylko dla struktur krystalizujących w tych samych sieciach i o podobnych stałych sieciowych  a

- Podstawowe grupy kryształów złożonych

III-V :   GaAs, InAs, AlAs,

II-VI :   ZnS,  CdS, CdSe,  HgS

Krystalizują podobnie jak   C, Ge, Si  (IV)

Struktura blendy cynkowej (diamentu)

Wiąznie kowalencyjne:

walencyjne elektrony atomowe – orbitale   s  i  p

Hybrydyzacja    sp3          (ns2npx,  ms2mp4-x )

Energie orbitalne walencyjnych elektronów   ns, np    są porównywalne :

Z orbitali    s,px,py,pz    można utworzyć   4   orbitale zhybrydyzowane (których gęstości „wskazują” naroża tetraedru)

sp						sp3

opis poprzez orbitale atomowe lub poprzez orbitale wiążące

szerokość przerwy wzbronionej a stała sieci

kryształy mieszane, np:   Ga(1-x)AlxAs

dla  x<0.4  prosta przerwa (ważne dla zastosowań optycznych)

- Napężenia spowodowane niezgodnością stałych sieciowych mogą być źródłem  ciekawych efektów

# Kontrola grubości warstw epitaksjalnych

- Mikroskopowy pomiar grubości  d  warstw otrzymanych w skończonych czasach   t   epitaksji

- założenie liniowego (w czasie) wzrostu

## 2.  RHEED  (reflection high energy electron diffraction)

kontrola z dokładnością do pojedynczej monowarstwy (ML)

1993 (Neave, Joyce, Dobson, Norton)

zaobserwowane oscylacje intensywności RHEED

odpowiadające pojedynczym warstwom

- Analiza maksimów dyfrakcyjnych przy niskokątowym odbiciu

promieni rentgenowskich

obraz mikroskopowy

## Techniki wytwarzania struktur 1D

- litografia + wytrawianie ze struktury studni kwantowej

Inne sposoby wytwarzania:

Naturalny wzrost  QWW  na tzw. podłożu „zdezorientowanym”

Płaszczyzna  (110) „przeorientowana o kilka  % w kierunku  (111)  daje  tzw.  gigantyczne uskoki

Druty kwantowe typu „T”

# Wytwarzanie układów   0D

- litografia + wytrawianie z układu  2D lub  1D

techniki  „naturalne”

wytrawianie z warstwy 2D

płytkie wytrawianie

typowe rozmiary  ~ 1000 A

sieci 2D