Schemat obliczeń poziomów energetycznych (podpasm) na heterozłączu domieszkowanym w barierze

Podstawowe zadanie:

Znaleźć gęstość stanów elektronowych w pobliżu złącza

Założenia  (znamy):

- Nd   - objętościowa gęstość domieszek donorowych (w barierze)

(zakładamy jednorodny rozkład)

- ΔEc   - różnica położeń dna pasma przewodnictwa dla

niedomieszkowanego złącza

- LS    -  grubość warstwy niedomieszkowanej (bezpośrednio

przy złączu)

- EF   -  względne położenie poziomów Fermiego w izolowanych

ośrodkach

nie znamy:

- grubości warstwy domieszek ulegających jonizacji

tyle domieszek ulega joniz., aż elektrony „zapełniające” warstwę niedomieszkowaną  podniosą poziom  Fermiego do poziomu   EF   w barierze

ale nie wiemy ile elektronów przepłynie bo nie znamy rozkładu stanów (podpasm) w powstałej „trójkątnej” studni po niedomieszkowanej stronie złącza

Oznaczmy:

Ei  -  energie dyskretnych podpasm w studni

LD   - grubość warstwy zjonizowanych donorów

W temp. T = 0  , każde podpasmo obsadzone jest tylko do  EF

to gęstość stanów elektronowych (gęstość elektronów  *e) w  i-tym podpasmie

ni=EiEFρ(E)dE=mπℏ2(EF−Ei)

niech    χi(z)   -  funkcja obwiedni   i-tego  podpasma

|χi(z)|2(EF−Ei)mπℏ2to

lokalna gęstość stanów (ładunku elektronowego)  w „punkcie”   z,

po scałkowaniu i zsumowaniu po podpasmach:

ne=ini=NDLD=0LDNDdz

powierzchniowa gęstość        =      powierzchniowej gęstość

ładunku elektronowego                  zjonizowanych donorów

to wyraża   zasadę zachowania ładunku

(dla uproszczenia  zero energii w  EF )

SCHEMAT:

Znajomość   Ei                       ni                         LD

χi(z)

d2V(z)dz2=4πeκni|χi(z)|2−NDLDY(z)pozwalają z  równania Poissona   wyznaczyć  kształt potencjału  V(z)

z warunkami brzegowymi:

V(-∞)=δ  (energia wiązania elektr. na donorach  w  A)

V(∞) = EBG /2

amiętając  o   ΔEc

χi(z)Znając  V(z)   możemy znaleźć    Ei   oraz

Z równania Schroedingera

−ℏ22md2dz2+VΛEC+V(z)χi(z)=Eiχi(z)

χ(z)z→±∞0z war. brzegowymi

Iteracyjny rachunek samouzgodniony

V(z)Równanie Schroedingera                           równanie Poissona

Ei,χi(z)

aż  przestanie się zmieniać widmo energii lub   ne

metoda pola samouzgodnionego;   początkowy V(z) dowolny, sensowny;

- ścisłe rozwiązanie = numeryczne

(efekty wymiany i korelacji elektronowej można uwzgl. za pomocą

lokalnego potencjału)

# Przypadek pojedynczego podpasma

wariacyjne oszacowanie energii podpasm

## przybliżenie Fanga-Howarda

dla jednego heterozłącza

samouzgodniony potencjał  „na prawo” od złącza można przybliżyć

eFzprzez

F=4πeκneco odpowiada założeniu, że znamy gęstość 2D elektronów w płaszczyźnie  przy  z=0

a funkcje próbną w postaci:

χ(z)=0,z≤0χ(z)=b32zexp(−bz2)z≥0

b  -  parametr wariacyjny

minimalizując całkowitą energię  ne  elektronów  (wszystkie w tym samym stanie-podpasmie), tzn.

E(b) =  <χ|T+V/2|χ>

E(b)=ℏ2b28m+123eFb

dostajemy minimum  w

bmin=6meFℏ13

E1=ℏ2b28m+3eFba energia pasma podstawowego

E1=6238+3613(eF)23ℏ23m13wyniesie:

licząc od dna potencjału;

samouzgodniony potencjał   V(z)   może teraz być odzyskany

z równania Poissona  przy warunkach brzegowych:

V(0) = 0,     V(∞)=EF

F=4πeκnedla takiego   EF,   dla którego   ne   daje

(tu nie wykonaliśmy rachunku samouzgodnionego, ale założyliśmy dane ne )

# Zmodyfikowana metoda Fanga-Howarda

χ(z)=Mexp(dz2),z≤0χ(z)=N(z+z0)exp(−bz2)z≥0

funkcja wnika w głąb bariery

- ciągłość funkcji

- odpowiedni skok pochodnej

- normalizacja

wyznaczają M, N, z0,    parametrami wariacyjnymi są:    b, d