# Przykłady obliczeń dla gazu elektronowego 2D metodą pola samouzgodnionego

Studnie kwantowe:   AlXGa(1-X)As | GaAs | AlXGa(1-X)As

szerokość studni		 				Lw

grubość obszaru niedomieszkowanego		Ls

koncentracja aluminium				x

objętościowa gęstość domieszek donorowych	Nd

Lw = 10 nm						Lw = 30 nm

Ls = 10 nm						Ls = 10 nm

x = 0.3							x = 0.3

Nd = 1018 cm-3  					Nd = 1018 cm-3

ns = 12x1011 cm-2   					ns = 13x1011 cm-2

- - - - -   lokalna gęstość ładunku

studnie domieszkowane (w barierze) metodą  „δ-doping”   -

silne domieszkowanie w jednej warstwie atomowej