Macierze hamiltonianu kp

- Symetrie funkcji falowych

grupa symetrii punktowej półprzewodników krystalizujących  w strukturze blendy cynkowej :   Oh   lub  Td  (sześcianu, tetraedru)

zhybrydyzowane orbitale (molekularne utworzone z  atom. orb. s,  p )

wiążące  i  antywiążące;

(w krysztale formują się wiążące  i  antywiążące  pasma)

w metodzie silnego wiązania,

H=−ℏ22mΔ+Vper(r)energie  En(k) znajduje się diagonalizując hamiltonian

Ψk(r)=jeikRjncnΦjn+cn'Φjn'

dla

gdzie

j  -  numeruje komórki elementarne

n -  numeruje funkcje bazowe (zbudowane z orbit. atomowych  s ,  p)

(budujące czynnik blochowski w każdej kom.elem.)

- albo orbitale atomowe albo zhybrydyzowane:

Φj0=12(s+px+py+pz)Φj0'=12(s−px−py−pz)Φj1=12(s−px−py+pz)Φj1'=12(s+px+py−pz)Φj2=12(s−px+py−pz)Φj2'=12(s+px−py+pz)Φj3=12(s+px−py−pz)Φj3'=12(s−px+py+pz)

ΦjnVjΦjn'=−λzakładając w przybl.najbliżych sąsiadów nieznikanie tylko

macierz  H  ma wymiar  8x8 i dla wybranego  k   zależy tylko od   λ

w punkcie Γ (środek IBZ)   i dla   λ>(Ep-Es)/2  otrzymujemy

8 rozwiązań, odpowiadających częściowo zdegenerowanym

czterem (4) wartościom energii

(energetycznie rosnąco):

ozn. repr.     deg., ozn.fun.       pasmo

| Γ+1 | 1, ¦s> | głębokie pasmo w obsz. walenc. |
| --- | --- | --- |
| Γ+25 | 3, ¦X>, ¦Y>, ¦Z> | pasmo walencyjne (ostatnie zapełnione) |
| Γ-2 | 1, ¦s> | pasmo przewodnictwa (niebsadz.) |
| Γ-15 | 3, ¦X>, ¦Y>, ¦Z> | wysokoleżące nieobs.pasmo w obsz.przew. |

wynikowe funkcje (czynniki Blocha) tworzą bazy małych reprezentacji nieprzywiedlnych  grupy  wektora falowego  Γ  (w  Oh  )

wracając do metody   kp  ,

Eg+ℏ22mk2iPkxiPkxiPkx−iPkxℏ22mk200−iPkx0ℏ22mk20−iPkx00ℏ22mk2wybierając jako  un0(r)  funkcje  |s>; |X>,|Y>,|Z> i ograniczając się do pasm walencyjnego i przewodnictwa, macierz hamiltonianu:

(zero energii wybrane w szczycie pasma walencyjnego)

gdzie  P= -2i<s|pz|Z>/ћ  szacuje się z danych doświadczalnych

dotyczących przejść

jeśli włączymy wpływ odległych pasm –

- tylko najbliższych  energetycznie i opisanych funkcjami bazowymi kolejnych reprezentacji   Γ , dostaniemy:

Eg+ℏ22mek2iPkxiPkyiPkz−iPkxℏ22mk2+Lkx2+M(ky2+kz2)NkxkyNkxkz−iPkyNkxkyℏ22mk2+Lky2+M(kx2+kz2)Nkykz−iPkzNkxkzNkykzℏ22mk2+Lkz2+M(kx2+ky2)

m – masa spoczynkowa,

m*       - masa efektywna na dnie pasma przewodnictwa

L,M,N – parametry empiryczne wyznaczane ze znajomości mas

efektywnych (w różnych kier.) w obrębie pasma walencyjnego

(z uwzględnieniem spinu  H = 2 x [4x4]

baza:  |s↑>, |s↓>, |X↑>, ...  )                                               (***)

6-cio krotna degeneracja VB w Γ

oddziaływanie spin-orbita

Hso=ℏ4m2c2(∇V×p)σ

w hamiltonianie  kp  opisującym pasmo walencyjne

Hso  miesza funkcje o przeciwnych rzutach spinu

[H,J2] = [H,Jz] = 0

baza:   |JM>

jako kombinacje  (***)  ,  możliwe   J:  ½ , 3/2

3x2 – krotnie zdegenerowane w   Γ  pasmo walencyjne

4-krotnie zdegenerowane pasmo walencyjne   J=3/2

<Hso >  =   ∆/3

2-krotnie zdegenerowane tzw. pasmo odszczepione  J=1/2

<Hso >  =  -2∆/3

bazę dla pasma walencyjnego można tak dobrać, żeby zdiagonalizowąć

macierz  kp   w Γ ,  i otrzymujemy dwa pasma o różnych krzywiznach

E(k)  :   ciężkie dziury  (hh)   i   lekkie dziury  (lh)

### Struktury  2D

# Modele

## Jedno pasmo   (a)   (przewodnictwo, Eg – duże)

E(i)(k)=E(i)(0)+ℏ22m(i)k2w   punkcie   Γ   równanie masy efektywnej przyjmuje postać

w obszarze każdego (litego) półprzewodnika  (i)

odpowiednie równanie na funkcję obwiedni

−ℏ22m(i)(∂2∂x2+∂2∂y2+∂2∂z2)+E(i)(0)−EF(r)=0

jeżeli zaburzenie periodyczności  tylko w kierunku   Z   to

F(r)=eiktρf(z)

−ℏ22m(i)∂2∂z2+E(i)(0)+ℏ22m(i)kt2−Ef(z)=0(×)UWAGA:  założenie   u0(i)(r)= u0(i+1)(r)   (nie zawsze musi być spełnione)

E(i)(0)  -   położenie brzegu pasma w kolejnej warstwie  (i)

kt   - wektor falowy równoległy do pow. złącz

dla   kt = 0  ,  jeśli     E(i)(0)   tworzą

równanie (x)  przypomina równanie Schödingera dla cząstki o

zmieniającej się masie (w różnych obszarach) w jednym wymiarze i  studni potencjału o skończonej głębokości;

stąd nazwa:

studnia kwantowa.

elektron traktowany jest jak swobodna cząstka o masie  m* , dla której potencjałem ograniczającym ruch w kier. Z  są różnice położeń brzegów pasm

∂∂zℏ22m(z)∂∂zw  równ. (x)  operator energii  kinetycznej jest niehermitowski, ale

jest hermitowski  (hamiltonian Ben Daniel-Duke’a)

warunki brzegowe (ciągłości) na złączu 2 ośrodków

- ciągłość funkcji obwiedni  					(m*)

- czy pochodna musi być ciągła (jak w przypadku stałej masy)?

scałkujmy  równanie  (x)  w granicach  Z0-ε   do    Z0-ε

## I weźmy   lim_ ε->0;      Z0    -  położenie płaszczyzny złącza

limε→0ℏ22z0−εz0+ε1mf''(z)dz−z0−εz0+εE(0)f(z)dz+z0−εz0+εEf(z)dz=0

z ciągłości funkcji znikają dwie ostatnie całki

oznaczając masy efektywne w sąsiednich obszarach przez  m*A  i   m*B

f(A)mA=f(B)mB(m**)

plus ciągłość funkcji                    (pochodne funkcji nie muszą być ciągłe!)

rozwiązania (parzyste i nieparzyste) trzeba znaleźć dla każdego kt

numerujemy je kolejnymi liczbami   naturalnymi    „i”

jako funkcje    kt      tworzą one   PODPASMA     Ei(kt)

Ei(kt)o 2-wymiarowej relacji dyspersyjnej

B	     A	        B

#### Gęstość stanów

dla bardzo cienkiej warstwy studni  (małe  L)

każde podpasmo dostarcza stany  gazu  2D   o

stałej  gęstości     m*/(πћ)

duże L – wiele  Ei

gaz  2D  -->  3D

rozwiązania parzyste:     f(z)=f(-z)

f(z)=Acos(kz)|z|≤L2f(z)=Bexp(−κ(z−L2))z>L2

f(z)=Acos(kz)|z|≤L2f(z)=Bexp(−κ(z−L2))z>L2nieparzyste:

gdzie

k=2mAℏ2(E−ℏ22mAkt2),κ=2mBℏ2(Vb−E+ℏ22mBkt2)

przyjmując E=0 na dnie studni  (A)

A,  B   z równań   (m*),  (m**) ;  istnienie rozwiązań z  det| |=0

np. dla stanów parzystych

coskL2−mAkmBκsinkL2=0

mA=mA*   i   mB=mB*      -  przybliżone masy efektywne materiałów litych

zależność   Ei(kt)   nie musi być paraboliczna, ale dla   mA≈mB*

Ei(kt)≃Ei(0)+ℏ22mikt2

masa efektywna w 2D-podpasmie może być różna dla różnych podpasm

dla każdego   i   powinna być znaleziona numerycznie,

perturbacyjnie  (dla kt -> 0) :

ℏ2kt22m(z)=ℏ2kt22mi+ℏ2kt221m(z)−1mi

drugi wyraz  można potraktować jako zaburzenie

w I rzędzie RZ poprawka do energii

ΔEi=ℏ2kt221mA(1−Pib)+1mBPib−1mn

Pib=2fi2(z)dz=B2κgdzie

z warunku  ΔEi = 0

1mn=1mA(1−Pib)+1mBPib

*****

##### Studnie kwantowe profilowane

- profile prostokątne o różnych wartościach   Vb

- zmieniając   w   procesie   epitaksji   skład (kompozycję)  x   np. w Ga1-xAlxAs

- naprzemienne warstwy o składzie    ( x1,  x2 )  o różnych grubościach

Uwaga:

- EFA nie może być w zasadzie stosowana do bardzo cienkich warstw o      L ≈ a

- Jedno pasmo  (b)  (nieparaboliczność)

dla   kt=(kx,ky)=0    macierz   kp

Eg+ℏ22mekx2iPkz00−iPkzℏ22m+Lkz20000ℏ22m+Mkz20000ℏ22m+Mkz2(xx)

co w przybliżeniu izotropowych pasm odpowiada

tzw. modelowi 2-pasmowemu

αk2+Eg23Pk23Pkβk2

zakładając, że krzywizna pasm w k=0  jest spowodowana głównie

silnym oddziaływaniem  VB-CB, tzn.  pomijając wyrazy kwadratowe w  k

Eg−EiPkz−iPkz−Efc(z)fv(z)=0dostajemy   model Kane’a  (dla stuni kwantowej)

po sprowadzeniu do równania na      fc(z)

możemy wyznaczyć poprawkę na nieparaboliczność masy do

jednopasmowego równania na    fc(z)

−ℏ22m1+2P2mε+Eg2d2dz2fc(z)=(ε−Eg2)fc(z)

( ε  -mierzone od środka przerwy)

typowe wartości   parametrów   EP=2P2m   są rzędu    20 meV  a

Eg   ≈   1 – 2 eV    to    drugi wyraz, jest rzeczywiście dominujący i

decydujący o krzywiźnie pasma  i podpasm przewodnictwa

- Wiele pasm

A(z)d2dz2+B(z)ddz+C(z)F(z)=0układ  N  sprzężonych równań różniczkowych na składowe funkcji  obwiedni   fn(z) ;  dla każdego   kt     +  odpowiednie warunki zszywania:

A,B, C  - macierze  N x N;  zależne od ośrodka

F          - wektor kolumnowy  funkcji  fn

b. złożone warunki zszywania